PROTOKÓŁ ĆWICZENIA I

Pola szare w protokole zostają PUSTE

| Rok | Semestr | Grupa | Zespół | Data | Imiona Nazwiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/2022 | VI |  |  |  |  |
| Data oddania |  |  |  |  |  |
| Wersja |  |  |  |  |  |

Temat 1: Oznaczenie współczynnika sprężystości przy zginaniu statycznym drewna / tworzywa drewnopochodnego

Tabela 1. Zestawienie wyników badań modułu sprężystości – tworzywo drewnopochodne:

| Numer próbki | Wymiary poprzeczne | Obciążenie | Strzałka ugięcia | Przyrost | Moduł sprężystości | Średni moduł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj płyty: | Szerokość | wysokość |  |  | obciążenia | strzałki ugięcia | dla danego zakresu obciążenia | średni dla próbki | sprężystości dla danego tworzywa |
|  | b | h | Pi | Fi | Pi-P1 | fi-f1 | Egi | Egw | Eśrg |
|  | cm | cm | daN | mm | daN | mm | MPa | MPa | MPa |
| 1tw |  |  | 10 |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
| 2tw |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
| 3tw |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
| 4tw |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
| 5tw |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |

Temat 2: Oznaczenie współczynnika sprężystości przy zginaniu statycznym drewna

Tabela 2. Zestawienie wyników badań modułu sprężystości – drewno:

| Numer Próbki | Wymiary poprzeczne | Obciążenie | Strzałka ugięcia | Przyrost | Moduł sprężystości | Średni moduł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gatunek drewna: | Szerokość | wysokość |  |  | obciążenia | strzałki ugięcia | dla danego zakresu obciążenia | średni dla próbki | sprężystości dla danego gatunku |
|  | b | h | Pi | fi | Pi-P1 | fi-f1 | Egi | Egw | Eśrg |
|  | cm | cm | daN | mm | daN | mm | MPa | MPa | MPa |
| 1d |  |  | 10 |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 70 |  |  |  |  |
| 2d |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 70 |  |  |  |  |
| 3d |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 70 |  |  |  |  |
| 4d |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 70 |  |  |  |  |
| 5d |  |  | 10 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  | 70 |  |  |  |  |

Temat 3: Wytrzymałość drewna i tworzywa drewnopochodnego na zginanie statyczne.

Tabela 3. Zestawienie wyników badań wytrzymałości na zginanie statyczne.

| Numer próbki | Wymiary poprzeczne | Obciążenie | Wytrzymałość | Wytrzymałość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość | Wysokość |  | na zginanie | średnia |
|  | b | h | Pg | Rgw | Rsrg |
|  | cm | cm | daN | MPa | MPa |
| 1d |  |  |  |  |  |
| 2d |  |  |  |  |  |
| 3d |  |  |  |  |  |
| 4d |  |  |  |  |  |
| 5d |  |  |  |  |  |
| 1tw |  |  |  |  |  |
| 2tw |  |  |  |  |  |
| 3tw |  |  |  |  |  |
| 4tw |  |  |  |  |  |
| 5tw |  |  |  |  |  |

W opracowaniu zamieścić wykres przedstawiający zależność między odkształceniem próbki a siłą która je spowodowała.

Wyniki z pól szarych powinny znaleźć się w opracowaniu  w postaci tabel.