Ćw. 1

Wytrzymałość drewna na zginanie statyczne, oznaczanie współczynnika sprężystości przy zginaniu stycznym.

Ćw. 2

Wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien.

Ćw. 3

Pomiar wytrzymałości drewna na ścinanie wzdłuż włókien, pomiar twardości drewna metodą Brinella i Janki

Ćw. 4

Wytrzymałość umowna drewna na ściskanie w poprzek włókien.

Zaliczenie ćwiczeń:

- Obecność

- Odpowiedź ustna przed rozpoczęciem zajęć

- Sprawdzenie umiejętności rozpoznania kierunków anatomicznych,

- Sprawdzenie umiejętności wykonywania pomiarów przy użyciu suwmiarki.

- Sprawdzenie znajomości metodyki wykonywanego ćwiczenia.

- Opracowania z wykonanych ćwiczeń

Opracowania z wykonanych ćwiczeń

Opracowania od strony edytorskiej ma być wykonane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pisania prac dyplomowych. Opracowania mają być oddawane z zajęć na zajęcia (co około dwa tygodnie).

Strona tytułowa – wg wzoru.

Cel ćwiczenia – jedno dwa zdania.

Przegląd literatury do 1 strony.

Materiał badawczy – opisać użyty w ćwiczeniu materiał badawczy (gat., wymiary, ułożenie słojów, wady, itp.).

Metodyka – powołać się na normę wg której wykonano ćwiczenie lub krótko opisać wykonywane ćwiczenie.

Wyniki i ich analiza – przedstawić wyniki w formie wykresów, tabel, krótko je opisać oraz porównać otrzymane wartości do danych literaturowych (5 pozycji literaturowych)

Wnioski – krótko, w punktach

Spis literatury.

PODPISANY PROTOKÓŁ

Cytowanie literatury w przeglądzie literatury i analizie wyników

[Krzysik, 1974]

Spis literatury

Krzysik F., 1974: Nauka o drewnie, PWRiL Warszawa

Zaliczenie teorii (obowiązuje materiał z Krzysika)

na ocenę dostateczną (3):

- wytrzymałość na zginanie statyczne (razem z modułem sprężystości przy zginaniu),

- ściskanie wzdłuż i w poprzek włókien

Na wyższą ocenę

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien

- ścinanie, łupliwość

- twardość drewna

Podstawowa literatura:

Kozakiewicz P., 2005: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z fizyki drewna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Krzysik F., 1974: Nauka o drewnie, PWRiL Warszawa